## Slide 1: 자동차의 피부 -도장-
5조 김만수, 유상준, 신준혁,
장재민, 김동환

## Slide 2: 목 차
자동차도료의 정의.
자동차 도장공정.
미래 자동차 도장의 개발방향.

## Slide 3: 자동차 도장의 정의
도료-피도물의 표면에 도장되어, 건조, 경화과정을 거쳐 얇은 연속 도막을 형성
도장-물체의 보호, 미관등을 위해 도료를 사용하여 도막을 형성시키는 조작.

## Slide 4: 도장의 목적
보호- 공기중의 수분, 산소와 반응을 방지.
미관- 자동차 형체에 맞는 색채감을 표현
상품성의 향상- TWO-TONE도장, 급격한 환경변화로 자동차 외관의 내구성필요,산성비, 자동세차기 브러쉬에 의한 손상방지 기능성 도료

## Slide 5: 자동차용 도료의 구성
방청성, 미장성 부여관점에서 그시대 최신의기술을 적용 자동차의 상품성 향상에 기여함.

## Slide 6: 자동차 도장의 품질항목
자동차용 도료는 “방청성”과 “미장성”에 관계되는도장품질항목이 있어, 이들 도장품질을 가장 경제적으로 달성하도록 도료,도장계가 설계.

## Slide 7: 자동차의 도장공정
목표로 하는 자동차의 도장품질을 가장 경제적으로 얻기 위해 도장공정및 도장사양 이설정
각 공정에서 얻어지는 도막에 각각 중요 품질을 기능분담시키고있음.

## Slide 8: 승용차 표준도장공정
도장 공정 |  | 대표적인 재료 | 처리방법 | 피막두께
전처리 | 탈지 표면처리 화성처리 건조 | 알칼리 탈지제 인산아연 | Dipping | 1.5-2.0 g/m2
하도도장 | 전착도장 건조 | 변성 에폭시 수지 | 키티온 전착 150-180℃ 15-30min | 20-30
중도도장 | 도장 셋팅 건조 | 폴리에스테르.멜라민수지 | 정전도장 130-150℃ 20-30min | 30-40
상도도장 | 도장 셋팅 건조 | 솔리드칼라 -아크릴멜라민수지(2C1B) -알키드멜라민수지(2C1B) | 정전도장 130-150℃ 20-30min | 1C1B (솔리드:30-40)
 |  |  |  | 2C1B (베이스:15~20 클리어:30~45)
 |  | 메탈릭 마이카 칼라 -아크릴멜라민수지(2C1B) |  | 

## Slide 9: 표면처리공정
금속의 부식반응 억제와 하도도막(전착도막)과 소재(피도물)의 부착력을 강화시켜 방청성을 향상시킴
인산아연을 피막의 주성분
Dipping처리법

## Slide 10: 표면처리공정
1.탈지- 알칼리클리너로 방청유,압연유,
프레스유등을제거
2.표면조정-티탄을 주성분으로 하는 처리제
로, 인산아연의 피막형성 반응성
높여, 미세,치밀한 결정을 생성
3.피막화성-인산아연처리
4.수절건조

## Slide 11: 전착도장
하도도막은 주로 방청기능을 분담한다
카티온형 전착도료 채용
에폭시 수지를 베이스로 하는 카티온형 전착도료 ①인산아연처리피막의 용출이 없다. ②부식반응의 억제 효과 ③부착력 유지효과.

## Slide 12: 중도도장
하도(전착)도장의 방청기능 & 상도도장의 미장기능
최대한 발휘위한 보조적 역할수행
→ 도장계 전체의 도장품질향상의 기능 가짐
▶중도도장공정
실제의 도장라인에서는 어느정도 피할 수 없는 하지불량 커버하므로서 도장불량 낮추는데 공헌
중도도료→ Oil Free Polyester 수지(기본수지)
멜라민 수지와 최근 우레탄을 도입열경화 시키는 타입

## Slide 13: 중도도막의 내구기능
내수성 :흡수성 낮고 Blister의 발생 억제
2. 내칩핑성 :
돌이 튀었을때의 충격 에너지흡수
→소지까지 이르는 도막손상 경감
→Scab의 발생을 억제
3. 내후성: 자외선 열화 小
상도도막의 옥외 폭로박리 억제

## Slide 14: 중도도막의 미장기능
하지피복성 : 전착도막의 표면조도 피복
→완성된 외관 평활화 기여
2. 내용제성
상도도료 용제에 의한 중도도막의 팽윤, 용해억제 → 고선영성의 외관품질 얻어짐
3. 색채조정
중도도막은 통상 회색
최근 착색시킴 → 은폐성 낮은 상도도색 적용 가능

## Slide 15: 중도도료
중도도막에 요구되어지는 품질
내칩핑성 양호할 것
하지은폐성 우수할 것
전착도막과 밀착성 좋을 것
평활할 것
상도를 광소실하지 않을 것
상도와의 밀착성 좋을 것
내광선 열화성 좋을 것

## Slide 16: 중도도료의 구성

## Slide 17: 상도도장
미장성의 부여와 또 그것을 보호 유지
→ 상도도막의 최대 기능
미장성
→ 색채, 표면의 평활성, 광택감, 선영성 등의 품질항목
자동차미관을 장기간 보호유지 능력 요구
* 선영성: 도막의 물체의 상을 선명하게 비추는 능력

## Slide 18: 상도도료
도료에 적용된 안료 종류에 따라 색상이 구분
박편상의 알루미늄분 등 flake안료 사용 유무
마이카 칼라
메칼릭 칼라
솔리드 칼라

## Slide 19: 색감별로 상도분류

## Slide 20: 솔리드칼라
알루미늄분 포함 X
착색안료 덮힘
→ 색 거의 도막 표면의
반사광만 결정
내후성 향상 및 초기 광택감 유지
→ 클리어가 도장되는 2Coat 1Bake 타입
적색,청색 착색안료의 원색이 그대로나타남.

## Slide 21: 메칼릭 칼라
반투명 에나멜 + 알루미늄분 혼합
도막중에 알루미늄 가루의 뜨고 가라앉음,
배열방식에 따라 에나멜 층을 통해
금속의 독특한 광택 나타내도록 만들어짐
메탈릭 도료의 위에는 도막에 한층 더 광택 부여,
내후성을 위해 클리어 도료 칠함
알루미늄분 빛을 반사만 함.

## Slide 22: 마이카 칼라
여러각도에서 다양한 색채감
펄도료: 화이트 마이카 단독 사용
은폐력X → 칼라 베이스 필요
칼라베이스에 의해 진주광택감 결정
“알루미늄분” 대신
Titanized Mica안료

## Slide 23: 상도도료의 도장작업성
목적으로 하는 상도도막을 경제적으로 재현성을 좋게
얻기 위해서는 양호한 도장 작업성 필수
1.수지의 점도
-분자량,상용성
2.안료
-흡유량, 안료농도,분산입도
3.첨가제
-점성부여제, 레벨링제, 소포제 ,색분리방지제
4.경화속도
-기본수지의 관능기 농도, 가교제의 반응성

## Slide 24: 상도도장의 내후성
자동차는 여러가지 환경속에서 장시간 폭로
상도도막은 빛, 물, 산소, 열 등 작용
→ 도막구성성분 혹은 도막 전체의
물리적, 화학적 성질이 점차로 변화
결과: 미장성 손상
여러가지 좋지않은 현상 발생

## Slide 25: 환경대응형 도료
하이솔리드
VOC규제 대응한 고형분 높은 도료
→ 유기용제 사용량줄인 타입
수성도료
유기용제의 사용량 극소화
도료 희석 신나로 물(순수) 사용하는 도료

## Slide 26: 기능성 도료
복합가교형 도료
아크릴, 멜라민 수지계에서 산성비 등 휘약한
멜라민 수지일부를 우레탄계 또는 실란수지
대체한 타입
→ 내산성 및 내스크래치성을 향상시킨 도료
신가교형 도료
아크릴수지에 산- 에폭시 경화
→경화 시킨 비멜라민계 도료내산성 및
내스크래치성, 내오염성 등 우수한 도료

## Slide 27: 나노기술
※ 흠집방지효과, 색상을 윤택하게하며 광택개선됨.
메탈릭칼라 뿐아니라 전도장작업에 적용

## Slide 28: 자동차 도장 개발방향
저VOC
CO2 삭감
PN FREE
환경호르몬FREE
악취저감
산업폐기물
삭감
HAPs FREE
중금속 FREE
환경보호

## Slide 29: 자동차 도장 개발방향
에너지절감
공간활용
인원활용성
공정단축
자원재생효율성
사용량삭감
경제성

## Slide 30
Thank - you